# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS

DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

Perímetro Urbano e Rural do Município de Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos - PR, Maio de 2014.

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Tem este memorial descritivo por finalidade orientar e especificar a confecção e aplicação dos materiais que compõem as placa de sinalização.

Se necessário a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos e outros a serem executados, ficarão a cargo da Contratada, bem como a matrícula no INSS e outras taxas municipais. Contratada deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusivos da Contratada.

A Contratada, ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que: está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações; prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas; não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos; as Art´s. referentes aos serviços e execução serão devidamente recolhidas, antes do início da obra, bem como a matrícula no INSS.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PLACAS

- Os materiais licitados devem atender às especificações estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Resolução 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Vol. II – Sinalização Vertical de Sinalização de Advertência), DER/PR ES-OC 09/05, NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 e NBR 14962/02.

2.  Materiais – deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações:

a) – CHAPA DE AÇO

– As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco.

– As chapas devem ter a espessura mínima de 1,25mm.

b) – SUPORTES METÁLICOS EM AÇO PARA PLACAS

– Os suportes metálicos para fixação das placas podem ser simples, ou duplos, em  função da quantidade de pernas por placa;

– Os suportes metálicos devem ser em cano de aço galvanizado de 2”, chapa nr. 14 paredes de 2mm de espessura;

– A parte superior do tubo deve ser vedada para evitar o acúmulo de água;

– Os suportes metálicos devem ser de forma que não haja rotação dos mesmos no solo, utilizando dispositivos de travamento ou processos de ancoragem.

- – ACESSÓRIOS

– Para evitar a ferrugem o verso das placas deverá ser pintado com tinta preta fosca epóxi.

- Nas placas de diâmetro 0,60cm e nas “gravatas”, devem conter acessórios de suporte no verso.

– Para fixação do acessório devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados.

- – PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS

– Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas com películas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01.

– O fundo da face principal, os dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em película refletiva Tipo I-A (GTP – Grau Técnico Prismático), nas cores:

      - Branca (notação N 9,5 do sistema Munsell);

      - Amarela (notação 10 YR MAX do sistema Munsell);

      - Verde (notação 10 G 3/8 do sistema Munsell);

      - Vermelha (notação 7,5 R 4/14 do sistema Munsell);

      - Azul (notação 5 PB 2/8 do sistema Munsell);

      - Laranja (notação 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);

      - Marrom (notação 10 R 3/8 do sistema Munsell);

      - Exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva Tipo IV-B (notação N 0,5 do sistema Munsell).

– Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e números.

– As placas devem conter no seu verso, as seguintes informações:

      - – Identificação ou marca do fabricante;

      - – Identificação do CMUTRAN;

      - – Data de fabricação (mês / ano).

3.  A Proponente deverá oferecer garantia mínima de 05(cinco) anos, para o material licitado.

4. A placa deve ser confeccionada pelo método silkscreen (sinal impresso).

5. Pedir laudo técnico das chapas, do suporte e da película.

Os modelos das placas a serem confeccionadas serão fornecidos pelo CMULTRAN, o fornecimento das placas de sinalização deverá ser feito conforme a necessidade pelo Conselho Municipal de Transito de Dois Vizinhos.

Se houve duvidas ao longo do processo de fabricação montagem e aplicação das placas, as mesmas duvidam devem ser tiradas com o Conselho Municipal de Transito CMUTRAN.